附件

《高分子益胶泥应用技术规程（征求意见稿）》

意见及采纳情况汇总表

本次征求意见共收29条有效意见。经认真研究，采纳16条，部分采纳1条，不采纳6条，解释说明6条。

| 序号 | 所涉章/节/ 条文号 | 原条文内容 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2.3 | 4.2.3 抽样比例应符合下列规定： 1 组批：同一类别产品，每80t为一批，不足80t按一批计。 2 抽样： 每批产品或生产线中不应少于6个（组）取样点随机抽取。样品总质量不少于20kg。样品分为两份，一份试验，一份备用。试验前应将所取样品充分混合均匀，先进行外观检验，外观合格后再进行物理力学试验。 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（ GB 55032）3.2.2规定：“对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应按规定进行见证检验。见证检验应在建设单位或者监理单位的监督下现场取样、送检，检测试样应具有真实性和代表性”。鉴于高分子益胶泥是具有抗渗性能和粘结饰面块材性能的防水、粘结材料，该材料对于工程防渗功能和外观具有重要作用，因此，建议将《高分子益胶泥应用技术规程》（以下简称《规程》）4.2.3条文中的“抽样”明确为“见证检验” | 采纳 | 4.2.3条抽样改为“见证取样”。 |  |
|  | 7.2 | 7.2 防水层质量验收 | 《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）6.0.1规定：“防水工程施工完成后应按规定程序和组织方式进行质量验收”。建议在《规程》7.2条文中进一步补充工程验收时应核验的文件和记录。 | 不采纳 | 对标SJG19第11章节验收； |  |
|  | 7.2-7.3 | / | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032）4.2.2规定：“检验批质量应按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定：1.主控项目和一般项目...4.应具有完整的施工操作依据和质量验收记录”。因此，建议进一步明确防水层质量验收和饰面砖防水粘贴检验批质量验收时的主控项目和一般项目。 | 解释说明 | 第1.0.3 高分子益胶泥的施工与质量验收除应符合本规程外，还应符合国家现行相关标准的规定以及深圳市地方现行施工及验收规范要求。 高分子益胶泥防水层质量验收和饰面砖防水粘贴检验批质量验收时的主控项目和一般项目，对标SJG19第11章节和SJG14第11章节验收，不用再重复赘述； |  |
|  | 5.1 | 1 单道涂层厚度应≧3mm。 2 两道及其以上多道涂层应符合表5.5设防要求。 4 游泳馆、洗浴中心、温泉馆、卫生间、浴室等墙面防水层设防高度应至顶棚底，厨房墙面防水层高度应不低于1200mm。 5 阳台地面防水层应按外墙要求设计；墙面应按外墙面防水层要求进行设计。 | 第5.1条中第1款、第2款“1 单道涂层厚度应≧3mm。2 两道及其以上多道涂层应符合表 5.5 设防要求。”与表5.5中内容重复，建议精简。 第4款和第5款内容“4 游泳馆、洗浴中心、温泉馆、卫生间、浴室等墙面防水层设防高度应至顶棚底，厨房墙面防水层高度应不低于 1200mm。5 阳台地面防水层应按外墙要求设计；墙面应按外墙面防水层要求进行设计。”与《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）中内容重复，建议精简。 | 不采纳 | 对标SJG19要求，细化菜单式设计做法，供设计师选用。墙面防水层设计高度SJG标准比GB55030要求高，不算重复； |  |
|  | 表5.5 | 注：1 高分子益胶泥作为防水层使用时，一次性施工厚度不宜超过 5mm。2 两道高分子益胶泥防水层叠加施工时，需等第一道防水涂层终凝以后施工第二道防水层。 | 内容属于“第6章高分子益胶泥施工”章节内容，建议整合优化。 | 解释说明 | 该备注是针对表5.5设计中3mm+3mm高分子益胶泥防水层以及6mm防水层的补充，建议设计师将备注写进设计图纸；施工章节则是产品工艺要求； |  |
|  | 6.2.2 | 6 高分子益胶泥防水层一次施工面积不宜过大，应分条或分块错开施工，分层施工时留缝位置应互相错开。 8 高分子益胶泥防水层每道施工厚度不宜大于3mm，超过3mm时应多道施工，相邻两道材料抹压方向应垂直。 | “6 高分子益胶泥防水层一次施工面积不宜过大...”建议细化要求的施工面积，方便操作。 “8 高分子益胶泥防水层每道施工厚度不宜大于 3mm，超过 3mm 时应多道施工，相邻两道材料抹压方向应垂直。”与表5.5注1内容重复，建议优化。 | 不采纳 | - 第6条，厨卫间防水面积较小，针对外墙和地下室地面、楼面施工面积较大，可以分楼层分段施工，楼面可以根据户型分段施工，预留搭接即可；故不采纳建议； - 第8条，5.5条备注一次性施工厚度不宜超过5mm是针对设计出图要求备注；6.2.2是针对施工工艺提出的施工要求，前者指导施工，后者5.5是设计补充要求，不重复；故不采纳建议； |  |
|  | 6.2.4 | 6.2.4 采用单面抹胶法粘贴饰面砖时，应按下列程序进行: | “...应按下列程序进行:”建议改为“...可按下列程序进行:” | 解释说明 | - “应”表示严格，在正常情况下，均应这样做；“可”表示有选择，在一定条件下可以这样做；齿形刮板铺贴瓷砖工艺，主要是为了避免高分子益胶泥防水粘接层空鼓，严格要求按工艺操作来保证质量。故不采纳建议； |  |
|  | 6.2.5 | 6.2.5 采用双面抹胶法粘贴饰面砖时，应按下列程序进行： | “...应按下列程序进行:”建议改为“...可按下列程序进行:” | 解释说明 | 同上 |  |
|  | 8.2.3 | 8.2.3维修后高分子益胶泥···应满足设计要求。 | “...满足设计要求。”建议改为“...满足本规程要求。” | 采纳 | 8.2.3“.....满足本规程要求。” |  |
|  | 9.5 | 按9.3配料，按GB/T 1346···进行试验。 | 建议将“按9.3配料”改为“按9.4配料”，与前文保持一致。其余类似表述一并修改。 | 采纳 | 已对应做相应调整。 |  |
|  | 1.0.2 | 1.0.2 本标准适用于高分子益胶泥应用的设计、施工与质量验收。 | ……适应于……设计、施工、检验（检测）与…… | 采纳 | 已对应做相应调整。 |  |
|  | 3.0.8 | 3.0.8 施工前施工单位应···进行抽检复验，检验合格后方能施工。 | ………进行有见证送检…… | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 3.0.9 | 3.0.9高分子益胶泥···进行粘结强度试验··· | ……进行淋水、及……… | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 7.1.2 | 7.1.2 高分子益胶泥···进场的防水材料应抽样复验··· 检验方法：出厂合格证、质量检验报告和抽样复验报告。 | …………按规定有见证送检…。 检验方法：………现场材料送检报告 | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 1.0.1-1.0.2 | / | 原条文1.0.1 ……，制定本标准。 1.0.2 本标准……建议：将“本标准”改为“本规程”理由：与该规程的名称保持一致，且与条文说明一致。 | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 2.0.3-2.0.7 | / | 原条文2.0.3……饰面（块材）……。2.0.4……饰面块材……。2.0.6……面砖……。2.0.7……块材饰面层……。建议：统一改为“饰面砖”理由：以上名称均属于2.0.2条中饰面砖的定义。 | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 3.0.2 | 3.0.2 高分子益胶泥可用于建筑物的内、外墙面、地面、地下室、有水房间的防水。 | 建议改为：高分子益胶泥可用于建筑物的外墙面、楼地面、内墙面及顶棚的防水、防潮。理由：有防潮要求的楼地面、墙面、顶棚也可采用高分子益胶泥，“地下室”在3.0.3条中已包含。 | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 4.1.1 | 4.1.1 高分子益胶泥进场时应对资料进行验证：高分子益胶泥进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括产品出厂检验报告及产品合格证。 | 建议精简为：高分子益胶泥进场资料验证：高分子益胶泥进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括产品出厂检验报告及产品合格证。 | 采纳 | 已对应做相应调整。 |
|  | 4.2.4 | 2 若有一项以上性能不符合表4.2.1规定，则判该批产品不合格。 | 建议改为：若有两项及以上性能不符合表4.2.1规定，则判该批产品不合格。 | 不采纳 | 根据9.17 判定规则要求； |
|  | 5.1-5.4 | / | - 建议将高分子益胶泥应用设计的5.1~5.4条款顺序作如下调整： - 5.1 高分子益胶泥应用设计一般规定： - 1 高分子益胶泥产品按防水要求和粘贴饰面砖种类不同分为Ⅰ型和Ⅱ型：Ⅰ型适用于工程的外墙面、楼地面、内墙面及顶棚的防水、防潮及饰面砖的粘贴；Ⅱ型适用于地下工程防水及重型饰面砖（瓷砖单体面积＞0.6 ㎡）、饰面石材的粘贴。 - 2 高分子益胶泥作为防水层、防潮层及粘结层时，施工均应为满浆； - 3 游泳馆、洗浴中心、温泉馆、卫生间、浴室等墙面防水层设防高度应至顶棚底，厨房墙面防水层高度应不低于1200mm； - 4 阳台楼地面、墙面应按外墙面防水要求进行设计。 - 5.2 高分子益胶泥做为防水层使用时，设计应符合下列规定： - 1 单道涂层厚度应不小于3mm； - 2 两道及其以上多道涂层应符合表 5.5 设防要求； 3 高分子益胶泥与其他防水材料复合使用时，高分子益胶泥应直接设置在混凝土结构层、水泥基渗透结晶涂层或砂浆找平层上，作为一道防水层。 - 5.3 高分子益胶泥做为楼地面、墙面、顶棚的防潮层使用时，设计应符合下列规定：（本条为建议增加的内容，且表5.5中有用于潮湿空间顶棚防潮的内容） 1 涂层厚度应不小于2mm（作为防潮层在表5.5中方案编号5.5-5要求为3mm，是否能采用2mm？）； - 2 高分子益胶泥应直接设置在混凝土层或砂浆找平层上。 - 5.4 高分子益胶泥做为粘结层使用时，设计应符合下列规定： - 1 单面抹胶厚度应不小于3mm，双面抹胶的总厚度应不小于5mm； - 2 墙面粘贴饰面砖采用双面抹胶施工工法贴砖时，应在基层面和饰面砖粘结面同时抹胶，抹胶、粘贴工艺同时完成。墙面粘贴重型饰面砖（瓷砖单体面积大于0.6㎡）时，必须采用双面抹胶工艺施工，视粘贴部位要求，宜做辅助挂贴措施加强处理。 - 5.5 高分子益胶泥做为防水层兼粘结层使用时，设计应符合下列规定： - 1 抹胶的总厚度应不小于5mm； - 2 应采用双面抹胶施工工法。 | 部分采纳 | 已对应做相应调整。 - 5.3 高分子益胶泥做为楼地面、墙面、顶棚的防潮层使用时，设计应符合下列规定： - （本条为建议增加的内容，且表5.5中有用于潮湿空间顶棚防潮的内容） 1 涂层厚度应不小于3mm； |  |
|  | 表5.5 | / | 原表5.5方案编号5.5-4 第一道防水层：3.0mm高分子益胶泥防水层，第二道防水层：——；方案编号5.5-14 第一道防水层：5.0-8.0mm高分子益胶泥（兼粘结层），第二道防水层：——建议将此两个方案的第一道防水层与第二道防水层表格合并，5.5-4改为：3.0mm厚高分子益胶泥防水层（计为一道防水层）；5.5-14改为：5.0-8.0mm厚高分子益胶泥防水层（兼粘结层）（计为一道防水层）。同时在注中加入一条：防水等级为一级的楼地面应至少再设一道防水涂料或防水卷材。 | 采纳 | 改“表5.6” |
|  | 3.0.2 | 3.0.2 高分子益胶泥可用于建筑物的内、外墙面、地面、地下室、有水房间的防水。 | 建议：此条描述修改为“高分子益胶泥可用于建筑物的内、外墙面、楼地面、有水房间的防水。”地下室纳入3.0.3条。 | 采纳 | 已修改 |
|  | 3.0.3 | 3.0.3 高分子益胶泥可用于地下工程、水池等构筑物的迎水面和背水面防水。 | 建议明确不得用于地铁工程等振动地段。 | 解释说明 | 高分子益胶泥可用于地下工程包括地铁工程，原文用“可”字有选择余地。同时意见里振动地段不够具体、明确。 |
|  | 4.1.1 | 4.1.1 高分子益胶泥进场时应对资料进行验证：高分子益胶泥进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括产品出厂检验报告及产品合格证。 | 建议：此条描述修改为“高分子益胶泥进场时应对产品资料进行验证：高分子益胶泥进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括产品出厂检验报告及产品合格证。” | 采纳 | 增加“产品”字样 |
|  | 4.1.3 | 1 不同型号的高分子益胶泥应分别储存，不得混存混用，并有明确标识。 | “不同型号的高分子益胶泥”，建议在前面章节补充分类标准。 | 不采纳 | 高分子益胶泥型号分类见第5章节 |
|  | 6.1.2 | 6.1.2 高分子益胶泥施工的环境温度宜为（5～35）℃，不宜在大风、雨天环境露天或高温且太阳直射的环境下施工，当施工温度低于5℃时应采取保温措施。 | 建议:明确环境温度超过 35℃时是否可以施工? | 解释说明 | 5-35℃是现场施工最佳温度，温度低水易结冰，影响凝结时间和强度，温度太高水份蒸发快，防水层易失水过快导致粉化，影响粘接强度；如果温度太高，可采用基层浇水湿润，防水层施工后及时补水养护来防止裸露的防水层失水过快； |
|  | 其他 | / | 建议增加益胶泥在后期需要开孔洞部位的构造做法大样。 | 不采纳 | 对标SJG19，同相关节点做法 |
|  | 3.0.2 |  | 建议：此条描述修改为“高分子益胶泥可用于建筑物的内、外墙面、楼地面、有水房间的防水。”地下室纳入3.0.3条。 | 采纳 | 已加“楼” |
|  | 4.1.1 |  | 建议：此条描述修改为“高分子益胶泥进场时应对产品资料进行验证：高分子益胶泥进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括产品出厂检验报告及产品合格证。” | 采纳 | 增加“产品”字样 |