附件           

《装配式建筑标准化产品系列图集（预制预应力双T板）》

公开征求意见采纳情况汇总表
本次征求意见截至7月25日，共收21条有效意见。其中，采纳21条。

	序号
	条文
	修改意见
	采纳情况
	情况说明

	1
	1.1.2
	“当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无效。”建议“视为无效”修改为：“停止使用”。
	采纳
	

	2
	1.2.4
	建议增加“4）当采用本图集的双T板作为竖向外墙使用时，应另行设计。”
	采纳
	

	3
	1.3.1
	表1的性能是混凝土达到28d龄期时的物理和力学性能，在不到28d时，有可能力学性能达到了100%强度，但是物理性能（弹性模量）还达不到100%的水平，构件起拱可能偏大。

建议修改为：“28d龄期的混凝土的主要性能参数见表1”。
	采纳
	

	5
	1.3.5
	建议修改为“当采用钢绞线作预埋吊件或其他专用预埋吊件时，安全系数应大于5倍。”
	采纳
	

	6
	1.5.2
	“生产单位可根据具体生产情况对张拉应力进行适当调整...”建议修改为：生产单位应根据具体施工工艺按设计、规范要求确定张拉应力。
	采纳
	

	7
	1.5.3
	“张拉端与固定端之间的距离取生产线长度140m”建议修改为“张拉端与固定端之间的距离按照生产线长度取值”。
	采纳
	

	8
	1.5.5
	“1）本图集双T板纵向受力方向的裂缝控制等级为二级；”表述有误。裂缝一般是垂直于受力方向的，建议增加“垂直于双T板...”。
	采纳
	

	9
	1.6.1
	“本图集按规范对双T板在承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求”建议改为“本图集根据双T板在承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求”。
	采纳
	

	10
	1.6.2
	1.对应《工程结构通用规范》GB 55001第2.4.6，分主导可变荷载与非主导可变荷载，同时增加地震组合选项；

2.选用示例1中未区分主导可变荷载，计算容易产生歧义，再正常使用极限状态标准组合设计值中公式表述不完整（例3同样）。
	采纳
	

	11
	1.7.1
	 生产单位应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定：定期对张拉设备进行标定，该标准只是要求对设备进行标定，没有具体指标，需明确要求和对应标定规范。
	采纳
	

	12
	1.7.4
	“放张时双T板混凝土强度（同条件养护立方体抗压强度）应与设计条件相同，应达到设计混凝土强度等级值的100%。”要求太高，影响生产效率。

建议按照《混凝土结构施工规范》GB50666第6.4.3条和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第6.4.1条的规定：

“1不应低于设计混凝土强度等级值的75％；

2采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件，尚不应低于30MPa；”。
	采纳
	

	13
	1.7.6.1
	“其M-2中心间距不应大于2500mm”宜改为“其M-2中心间距不应大于板宽”

M-2主要用于保证楼盖平面类无限刚，按照45度范围内传递水平剪力。本图集双T板均为1.5米肋间距，间距不应大于3.0米，由于图集板宽为1.8~3.0米，当板宽度较小时，埋件间距应相应缩小。
	采纳
	

	14
	1.7.6
	“4）除以上规定之外的预埋件设置应由设计和生产单位协商解决。”建议：删除本条或改为：4）除以上规定之外的预埋件设置应由设计确定。
	采纳
	

	15
	1.7.11
	“ 双T板的切角应在构件制作时进行加工、切割。”建议：明确给出切角示意图。
	采纳
	

	16
	1.7.14
	“双T板堆放场地应平整压实。堆放时除最下层构件采用通长垫木以外，以外各层构件宜采用单独垫木。”建议：“以外”修改为“上面或其它”。
	采纳
	

	17
	1.8.2
	“图集各构造均为水平放置双T板，当需要斜放双T板时，...”建议：删除“当需要斜放...”或给斜放示意图。
	采纳
	

	18
	1.8.10
	建议明确M-2预埋件大样图；明确灌缝水泥强度等级。
	采纳
	

	19
	-
	建议在总说明适用范围中增加适用建筑类型。
	采纳
	

	20
	-
	建议图集中增加双T板做为楼面，楼面结构构件与建筑、设备组合标准做法。
	采纳
	

	21
	-
	根据《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019,结合环境类别，本图集中连接节点用混凝土强度等级不能低于C25,建议按C30设计。
	采纳
	


PAGE  
10

